| 10 | 1 | PRIOCAB Typ90 Untertisch-Auszugsschränke nach DIN EN 14470-1 Feuerwiderstandsfähige Untertisch-Auszugsschränke Typ90, zur vorschriftsmäßigen Lagerung von brennbaren Flüssigkeiten und Feststoffen in Arbeitsräumen. Die nach EN 14470-1 geprüft und zertifizierten Sicherheitsschränke Typ90 bieten eine Feuerwiderstandsfähigkeit (FWF) von 90 Minuten und sind GS (geprüfte Sicherheit) zertifiziert. Die Schränke haben eine außergewöhnliche hohe Stabilität und Langlebigkeit. Das Grundmaterial ist hochverdichtet und stellt keine Brandlast dar. Die hochwertigen Oberflächen innen und außen sind leicht zu reinigen. Die Türen der Sicherheitsschränke schließen im Brandfall automatisch. Funktion GS-Zertifikat Feuerwiderstandsfähigkeit (FWF) 90 Minuten Sicherheitsschrank Typ90 nach EN 14470-1 Geeignet für die Lagerung brennbarer Flüssigkeiten in Gebinden Aufbau & Ausstattung Sicherheitsschrank mit hochwertiger Oberfläche innen und außen Einlagige Türen und Wände aus homogenem Vollmaterial Lieferbar in drei unterschiedlichen Ausführungen (Breite 592mm und 1100 mm, 1100mm mit zwei Auszügen) Im Brandfall selbstschließende Be- und Entlüftungsöffnungen auf der Schrankrückseite, Anschlüsse DN 100 mm Leichtgängige Schubladen mit Feststellfunktion, im Brandfall selbstschließend Zertifizierte, feuerbeständige Rohrdurchführungen zur Nutzung als Entnahme-/Entsorgungsstation Erdungsklemme zum sicheren Umfüllen von Gefahrstoffen Abschließbar mit Zylinderschloss inkl. Schließstandanzeige Schrank ist mit Rollen ausgestattet zum leichten Bewegen vor Ort Material & Oberfläche Standardoberfläche CPL Nichtbrennbare Platte mit Oberflächenbeschichtung, klassifiziert A2 – s1, d0: nichtbrennbar Standardoberfläche lichtgrau, ähnlich RAL 7035 Optionen & Zubehör Türen oder ganzer Korpus in alternativen RAL-Farben / Oberflächen, auf Anfrage Umluftaufsatz, steckerfertig Fein-(Vor)filter für EBEL:VENT-EN-U (Ersatz) Ersatz-Aktivkohlefilter für EBEL:VENT-EN-U Ausführung Untertisch-Sicherheitsschrank mit einem Auszug Untertisch-Sicherheitsschrank mit zwei Auszügen Element-Außenmaße (H x B x T) in mm: ………………………………….. Oberfläche: ………………………………….. Gewicht: ………………………………….. Optionen: ………………………………….. Typ: PRIOCAB Typ90 – Untertisch-Auszugsschränke Fabrikat: PRIORIT AG www.priorit.de Tel.: 06181 / 3640 0 Fax : 06181 / 3640 230 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |